ТЕМА: ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Материалы для изготовления ювелирных изделий

1. Благородные металлы отличаются особой химической стойкостью, тягучестью и красивым внешним видом. Их называют благородными за природные свойства и драгоценными за высокую стоимость. Они имеют плотную кристаллическую решетку, обладают хорошим блеском, высокой плотностью, устойчивостью к атмосферным влияниям, а также пластичностью и справляемостью с другими металлами.

Для изготовления ювелирных изделий в чистом виде эти металлы не применяют, так как они сравнительно мягки и обладают малой механической прочностью. Поэтому используют сплавы благородных металлов с другими металлами. По сравнению с чистым металлом сплавы обладают лучшими механическими свойствами, более низкой температурой плавления и определенным оттенком. Металлы, входящие в состав таких сплавов, называют лигатурными. Состав сплавов строго регламентируется государственными стандартами и называется лигатурой.

К благородным металлам относят золото, серебро, платину, а также металлы платиновой группы (палладий, родий, рутений, иридий и осмий).

Золото. В чистом виде золото обладает приятным ярко-желтым цветом. Это тяжелый, блестящий, мягкий и пластичный метал, его плотность 19,3 г/см, твердость по шкале Мооса 2,5. Температура плавления химически чистого золота 1063 С, а природного из-за наличия в нем различных примесей несколько ниже; температура кипения золота 2950 С.

На воздухе и в воде золото не теряет металлического блеска. В серной, азотной, соляной, плавиковой и органических кислотах, а также в расплавленных щелочах золото не растворяется. Растворимо оно лишь в «царской водке», в хлорной или бромной воде и в растворе цианистого калия.

При изготовлении ювелирных изделий применяют сплавы с определенным количеством золота и лигатуры, что значительно повышает твердость и прочность сплава по сравнению с чистым золотом. Так, медь и платина повышают твердость сплава золота, а серебро понижает температуру его плавления.

В зависимости от состава сплава меняются цвет и оттенки золота. Так, серебро и платина придают сплаву золота более бледный цвет, медь – более желтый с переходом в красный, примеси железа – синие оттенки, а примеси кадмия – зеленые; при наличии цинка, никеля и палладия сплав приобретает белый цвет.

В последнее время при изготовлении ювелирных украшений применяют сплав белого золота, состоящих из различных компонентов. Так сплав белого золота 750-й пробы может включать 75% золота, 9% серебра, 6%меди, 8%цинка и 4% никеля. Имеют и другие по составу сплавы белого золота, применяемые для изготовления ювелирных изделий.

Количество чистого золота в сплаве называют пробой.

Установлены следующие золотые пробы: 999, 958, 750, 585, 500, 375.

В России ювелирные изделия изготовляют преимущественно из тройного сплава, состоящего из золота, серебра и меди. Наиболее распространенным сплавом золота, из которого изготовляют ювелирные изделия сплав 585-й пробы. Если на золотом изделии стоит клеймо инспекции пробирного надзора 585, то это значит, что в каждых 1000 весовых частях сплава, из которого изготовлено данное изделие, содержится 585 весовые части химически чистого золота и 417 весовых частей других металлов (серебро и медь).

Серебро. Это красивый, блестящий, белый, мягкий, тягучий металл, стойкий к окислению, хорошо полируемый и обладающий исключительной отражательной способностью. Оно значительно легче золота: плотность 10,49г/см. Температура плавления серебра 960,5 С, твердость по шкале Мооса 2,7. серебро весьма устойчиво к щелочам, но растворяется в крепкой азотной кислоте, а также в слабых растворах цианистого калия; в серной кислоте оно легко растворяется при подогревании.

В производстве ювелирных изделий применяют главным образом серебряно-медным сплав, содержащий чаще всего 87,5% серебра и 12,5% меди. Такой сплав обладает достаточной механической прочностью, химической стойкостью, имеет блестящий белый цвет и хорошо полируется.

В России выпускают серебряные изделия преимущественно 875-й пробы. Кроме того, встречаются изделия из серебра 800-й пробы. Изделия из низкопробных сплавов относительно быстро покрываются темным налетом в результате воздействия содержащегося в воздухе сероводорода. Столовое серебро также быстро темнее под воздействием содержащихся в пище кислот.

Установлены следующие серебряные пробы: 999, 960, 925, 875, 830, 800.

Платина. Это серебристо-белый, тяжелый, тугоплавкий металл плотностью 21,4 г/см. Твердость ее по Мооса 4,3., температура плавления 1773,5 С. Это очень стойкий металл, не окисляющийся при самых высоких температурах, не растворяющийся в растворах соляной, азотной, серной и органических кислот; даже «царская водка» действует на платину только при подогревании. Сплавы платины многочисленны – с иридием, родием, палладием, серебро, медью и некоторыми другими металлами.

В производстве ювелирных изделий используют сплав платину 950-й пробы, содержащей 95% платины и 5% иридия. Сплавы платины применяют в основном для изготовления оправ для колец, серег, брошей и других изделий при креплении бриллиантов, жемчуга и светлоокрашенных камней. Такая оправа способствует увеличению блеска и игры закрепленных в ней камней.

Установлены следующие платиновые пробы: 950, 900, 850.

Металлы платиновой группы.

а) палладий - металл серебристо-белого цвета, по внешнему виду напоминающий платину. Плотность палладия 12,16 г/см, твердость по шкале Мооса 4,8, температура плавления 1554,5С. Для изготовления ювелирных изделий обычно применяют сплав палладия 850-й пробы, содержащий 85% палладия, 13% серебра и 2% никеля.

Установлены следующие палладиевые пробы: 850, 500.

б) родий - это металл бледно-голубого цвета, по внешнему виду сходный с алюминием. Плотность алюминия 12,4 г/см, твердость по шкале Мооса 5,5-6, температура плавления 1966С. Применяется для покрытия серебряных изделий тончайшим слоем для защиты их от потускнения.

в) рутений - это металл серебристо-белого цвета. По внешнему виду он сходен с платиной. Плотность рутения 12,26 г/см, твердость по шкале Мооса 6,5, температура плавления  2450 С.

г) иридий - это хрупкий металл серебристого - серого цвета, плотность 22,42 г/см, твердость по шкале Мооса 6,5 температура плавления 2454С.

д) осмий - это твердый и тугоплавкий, химический стойкий металл оловянно-белого цвета с серо-голубым оттенком. Плотность 22,48 г/см, твердость по шкале Мооса 7, температура плавления 2500 С.

2. Драгоценные камни.

а) алмаз - твердость алмаза 10, плотность 3,50-3,52 г/см. При температуре 850-1000С алмаз сгорает, образуя углекислоту. При нагревании до 2000-3000 С без доступа кислорода алмаз переходит в графит. Алмазный порошок и алмазную пыль используют для огранки и шлифовки алмаза в бриллианты.

б) рубин, или красный яхонт - представляет собой прозрачную разновидность минерала корунда. Рубин состоит из чистого кристаллического глинозема с незначительным количеством примесей окислов металлов, который скрашивают его в красный цвет. Рубин светло – красного цвета и светло – розовые ценят дешевле.

в) сапфир - бывает различной окраски от наиболее ценной темно – синей бархатистой до бледно – голубой,

г) изумруд - это прозрачная разновидность минерала берилла, в состав которого входят кремнезем, глинозем, окись бериллия и хрома и ванадия, окрашивающие минерал в зеленый цвет. Плотность 2,67-2,92 г/см, твердость 7,5/8.

3. Полудрагоценные камни.

а) хризолит - это прозрачный минерал от желтовато-зеленого до густо- зеленого цвета с сильным стеклянным блеском. Твердость 6,5-7. Плотность 3,32-3,5 г/см, показатель преломления 1,66.

б) аметист - встречаются аметисты зеленовато-синего и черно-фиолетового цвета. Твердость аметиста 7, плотность 2,6 г/см, показатели преломления 1,56.

в) топаз - прозрачный минерал обычно густо-оранжевого, винно-желтого и соломенно-желтого цвета. Твердость 8, плотность 3,5 г/см, показатель преломления 1,62.

г) циркон - представляет собой прозрачный камень красновато-бурого, буровато-желтого, зеленовато-желтого и бурого цвета, состоящий из кремнезема с окисью циркония. Твердость 7-8, плотность 3,9-4,2 г/см, показатель преломления 1,78-1,81.

д) гранат - по цвету имеет более 30 оттенков и в зависимости от окраски бывает прозрачным, полупрозрачным и непрозрачным. Состоит из кремниевой кислоты и окислов металлов. Твердость граната 6,5-7,5, плотность 4,0-4,3 г/см, показатель преломления 1,93. по форме кристаллы граната напоминают зерно. Гранат один из самых распространенных камней в ювелирных украшениях; гранат кровяно-красного цвета применяют в качестве ювелирных вставок, для изготовления бус и др. изделии.

е) опал - это полупрозрачный, ирризирующий камень, аморфной структуры, состоящий из кремнезема с незначительными примесями окиси железа, глинозема, извести и воды. Твердость опала 5,5-6, плотность 2-2,2 г/см, показатель преломления 1,44-1,46.

ж) горный хрусталь - это стекловидный минерал, представляющий собой кристаллическую разновидность кварца. Твердость его 7, плотность 2,65 г/см, показатель преломления 1,55. это один из самых распространенных и недорогих камней. Его применяют для вставок ювелирные изделия, гранения бус и в качестве поделочного материала для изготовления различных художественно-декоративных изделий.

4. Поделочные камни.

Твердые поделочные камни.

Моховик - камень представляет собой бесцветную или зеленоватую полупрозрачную разновидность халцедона. Используют моховик для изготовления вставок в броши, кольца, портсигары и другие ювелирные изделия,

Оникс - он является разновидностью многоцветного слоистого агата. В нем слои розового цвета перемежаются с белым, а белый с черным. Твердость 3, плотность 2,6-2,8 г/см.

Лазурит - непрозрачный камень, состоящий из кремнезема, глинозема, извести и окислов металлов. Твердость лазурита 5,5-6, плотность 2,38-2,42 г/см, хрупкий камень. Этот камень используют для вставок в кольца, серьги, броши, запонки и пудреницы, изготовления бус и художественно-декоративных изделий.

# Поделочные камни средней твердости.

Малахит - непрозрачный минерал, содержащий до 57% меди, благодаря чему имеет зеленый цвет. Твердость малахита 3,5-4,плотность 3,9-4 г/см, хрупкий металл имеет шелковистый излом. Используют для различных вставок в броши, запонки и другие ювелирные изделия.

Ангидрит - минерал белого или голубовато-белого цвета, иногда с синеватым, бледно - фиолетовым или красноватым оттенком. Твердость 3,0-3,5, плотность 2,8-3 г/см. используют его для изготовления декоративных художественных камнерезных изделий: ваз, пепельниц, письменных приборов, пудрениц и др.

Яшма - разнообразной окраски различных оттенков, чаще окрашивается в кирпично- красный или бурый цвет.

Мягкие поделочные камни.

Селенит - это прозрачный и бесцветный или снежно- белый минерал, по блеску напоминающий слюду. Он представляет собой разновидность кристаллического гипса. Твердость 1,5-2, плотность 2,3 г/см. применяют его для изготовления фигурок, вазочек, пепельниц, лоточков, письменных приборов и других камнерезных изделий.

5. Камни органического происхождения.

Жемчуг – образуется в раковинах морских и речных моллюсков. Чем крупнее зерно жемчуга, тем выше его стоимость. Он состоит преимущественно из углекислого кальция с примесью небольшого количества органических веществ. Плотность 2,6-2,8г/см, твердость 3,5-4,5. Жемчуг диаметром 8 мм вырастает за 30-40 лет. Жемчуг бывает белого, розового, голубого, желтого и коричневого цвета с различными оттенками и переливами.

Коралл – представляет собой известковую массу скелета беспозвоночных морских животных. Твердость 3,5- 4, плотность 2,6-2,7 г/см. Коралл бывает красного, розового, розовато-белого и белого цветов. Он является ценным материалом для изготовления бус, ожерелий, серьгам, кольцам и вставок к ювелирным изделиям.

Янтарь – это ископаемая смола хвойных деревьев третичного периода. Ценится прозрачный янтарь с включениями насекомых и частиц растений.  В составе янтаря имеются 79% углерода, 10% водорода, 10,5% кислорода и небольшое количество серы и золы. Янтарь очень хрупок, хорошо режется ножом и пилится, прекрасно полируется.

В производстве ювелирных изделий применяют искусственные камни – кристаллы. Некоторые из них называют синтетическими.

Синтетический изумруд обладает характерными признаками природного самоцвета.

Фианит – получил своё название от первых четырёх начальных букв названия института, где был создан (Физический институт Академии наук СССР). Исходным материалом для фианита служит в основном окись циркония и гафния.

В производстве ювелирных изделий применяют различные декоративные и поделочные материалы: стекло, кость, рог, папье-маше, пластические массы и др.

Особенности производства ювелирных изделий

Основными процессами производства ювелирных изделий являются:

Заготовка материалов – осуществляют путем составления лигатуры и ее плавки, вальцовки, волочения, ковки и резания.

Создание форм изделия – создают путем штамповки, сборки деталей и пайки, литьем по выплавляемым моделям.

Филигранные работы – обуславливаются своеобразной техникой их создания.

Отделочные операции. К ним относятся операции связанные с обработкой поверхности изделий: галтовку, пескоструйную обработку, крацовку, шлифовку и полировку.

Декорирование. Ювелирные изделия декорируют различными способами – золочение и серебрение, оксидирование, анодирование, гравировка, чернение, нанесение художественной эмали, чеканкой.

Закрепление камней в изделиях. Место, в которое крепится камень, называется кастом (оправой). Каст должен прочно и длительно удерживать камень, подчеркивать его красоту. Существуют различные способы закрепления камней в изделии:

Крапановая закрепка – камень закрепляется с помощью лапок (крапанов), которые загибаются и охватывают камень со всех сторон.

Гризантная закрепка – камень закрепляется по окружности ободком металла и отделывается мелкой насечкой – гризантом.

При гладкой закрепке камень крепится в касте или в высверленном гнезде, края которых обжимаются по краям камня.

Классификация и ассортимент ювелирных изделий

Предметы личных украшений. Это кольца, серьги, броши, браслеты, бусы, колье, кулоны, медальоны и цепочки – весьма разнообразные по видам и формам.

Предметы туалета. К этой группе относятся пудреницы, зеркала, флаконы для духов, булавки для шляп, зажимы для галстуков и другие.

Принадлежности для курения. Портсигары, сигаретницы, порттабаки, пепельницы, спичечницы, мундштуки составляют группу принадлежностей для курения.

Предметы для сервировки стола. Столовые и чайные приборы, ложки, вилки, ножи, рюмки, бокалы, графины для вина, чайники, подстаканники, солонки и перечницы, а так же сервизы и приборы (для вина и ликера) и изделия из хрустального и обыкновенного стекла.

Письменные принадлежности. Относящиеся к ассортименту товаров ювелирных магазинов, изготовляют из серебра, мельхиора, поделочных камней, папье-маше, кости и другие. К таким принадлежностям относят чернильницы для подставки, ножи для резки бумаги, стаканы для карандашей, настольные блокноты, письменные приборы с одной и двумя авторучками на каменной подставке.

Предметы для украшения интерьера. В ассортимент ювелирных магазинов значительное место занимают художественные изделия из камня, кости, рога, лаковые изделия из папье-маше. Они являются декоративными предметами, украшающими наш интерьер (вазы, ларцы, декоративные настенные украшения и др.)

Принадлежности для часов. Изделия этой группы подразделяют на две подгруппы: принадлежности для наручных часов (браслеты для часов и ремни) и принадлежности для карманных часов (бортовые цепочки,  ремни и шотленки).

Сувениры. Подразделяют на несколько групп: памятные модели; нагрудные значки; ключи; символы; сувениры скульптур малых форм; прочие сувенирные изделия (самовары сувенирные, светильники-ночники, ночники в сувенирном исполнении и др.)

Маркировка

Маркировка ювелирных товаров. На изделие из драгоценных металлов, помимо оттиска клейма Инспекции пробирного надзора, имеется именник (товарный знак) предприятия-изготовителя и год изготовления.

Изделия из золота, платины и серебра обычно взвешивают на предприятиях-изготовителях и после установления массы  каждого изделия к нему прикрепляют ниткой этикетку с указанием наименования, шифра и артикула изделия, его массы, пробы металла, розничной цены за грамм, номер стандарта, а на обороте этикета ставят штамп.

Изделия из хрустального и обыкновенного стекла без оправы маркируют путем наклейки на донышко бумажных ярлыков с названием завода и указанием сорта изделия.

У изделий из фарфора на донышке ставят обжигом нестираемое клеймо с обозначением названия завода и сорта изделия.

Упаковка ювелирных изделий

Транспортную упаковку в виде фирменных коробок и футляров применяют как для отдельных предметов, так и для комплекта или набора. Такая упаковка может быть использована для оформления подарка и служит рекламой.

Изделия из золота, платины и палладия обеспечивают футлярами приятиями-изготовителями.

Изделия из серебра для сервировки стола и украшения интерьера завертывают поштучно в упаковочный материал или вкладывают в полиэтиленовые мешочки и помещают в транспортную упаковку.

Изделия из янтаря вкладывают в индивидуальную или групповую упаковку по 5 или 10 штук.

На индивидуальной упаковке и на ярлыках упаковочной тары наносят маркировочные данные в зависимости от характера изделий.

Изделия из кости и рога завертывают в мягкую бумагу или вату поштучно и упаковывают в индивидуальные коробки с маркой изготовителя.

Лаковые изделия из папье-маше упаковывают в картонные коробки, выложенные внутри слоем ваты.